2025年度四川省科学技术奖拟提名公示材料

# 一、项目名称

低渗油藏新型化学调驱体系研发及应用

# 二、提名者

四川省石油学会

# 三、提名意见

提名该项目为四川省科学技术进步奖

# 四、项目简介

我国低渗油藏储量丰富，约占全国常规石油地质资源储量的62.9％，预计未来新增石油储量中有超50%为低渗油藏。高效开发低渗油藏，是降低我国原油对外依存度、筑牢我国能源安全的“压舱石”。然而，强非均质窜流、裂缝性窜流、基质原油难启动，导致低渗油藏整体开发效率低，实际原油采收率仅10~15%。化学调驱是实现油藏高效开发的重要技术手段。但传统化学调驱体系无法兼顾低渗油藏对注入、封堵和有效提高采收率的性能要求。

针对上述难题，本项目在国家重大科技专项、国家自然科学基金、石油工程教育部重点实验室开放课题基金、油田科研攻关课题的支持下，历经近10年持续攻关，形成了具有自主知识产权的低渗油藏新型化学调驱体系。主要成果及创新如下：

（1）研发了新型纳米微球和可控原位聚合凝胶调剖剂，实现了油藏深部非均质和不同裂缝尺度的有效调控，非均质优势通道封堵率达93~97%，裂缝调剖剂成胶时间26~63h可控、封堵率达90.3%，耐温150℃以上，耐盐26.0×104mg/L。

（2）研发了超分子微囊靶向驱油剂，实现了油藏中深部位基质原油高效启动。驱油剂耐温160℃，耐盐26×104 mg/L，耐钙镁离子3.6×104mg/L，室内实验提高原油采收率13%。

（3）研发了新型微球与原位凝胶和超分子微囊靶向驱油剂高效调驱体系，显著提高了低渗油藏开发效果，室内实验提高原油采收率19%。

本项目获授权发明专利18件（其中国际专利1件），发表SCI论文40篇，制定企业标准2项。研究成果已在长庆低渗油田应用507个井组，新增产值2.31亿元，新增利润1.04亿元，经济与社会效益显著，具有重要的推广应用前景。

# 五、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准） 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种调剖用交联聚合物微球及其制备方法 | 中国 | ZL201910622576.4 | 2021年07月23日 | 第4564849号 | 西南石油大学 | 贺杰 | 有效 |
| 发明专利 | 一种空心聚合物微球调剖剂及其制备方法 | 中国 | ZL201710109323.8 | 2019年04月23日 | 第3348870号 | 西南石油大学;中国石油大学(北京) | 贺杰;岳湘安;杨长春 | 有效 |
| 发明专利 | 一种空心聚合物微球调剖剂及其制备方法 | 澳大利亚 | 2020103311 | 2020年12月23日 | 澳大利亚政府 | 西南石油大学 | He, Jie | 有效 |
| 发明专利 | 一种油田调剖堵水用聚合物微球及其制备方法 | 中国 | ZL201610181559.8 | 2018年05月04日 | 第2911272号 | 中国石油天然气股份有限公司 | 郑力军;李完文:贾玉琴;徐春梅;杨海忍:黎晓茸;薛芳芳 任建科;张荣:张涛;朱家杰 | 有效 |
| 发明专利 | 一种三元共聚物弹性颗粒调剖材料及其制备方法 | 中国 | ZL201510950692.0 | 2018年02月02日 | 第2802844号 | 中国石油天然气股份有限公司 | 郑力军;徐春梅;杨海恩;黎晓茸;贾玉琴;薛芳芳;任建科 张荣:张涛;朱家杰 | 有效 |
| 发明专利 | 油藏封堵组合物及其制备方法、应用 | 中国 | ZL202211482234.5 | 2025年08月22日 | 第8183470号 | 常州大学 | 邵明鲁;张厚叶;常爱莲;浮历沛;廖凯丽;左姜;孙天宇 | 有效 |
| 发明专利 | 中相微乳液及其制备方法和应用 | 中国 | ZL202311315906.8 | 2025年11月14日 | 第8476212号 | 中国石油天然气股份有限公司 | 王燕;鄢长灏;郑力军;易萍;吕伟;何思娴;张荣;朱家杰;马波;程辰 | 有效 |
| 发明专利 | 一种低渗透油藏降压增注的方法 | 中国 | ZL201910975304.2 | 2021年09月14日 | 第4674631号 | 四川瑞冬科技有限公司 | 赖南君;唐雷;闫立伟;李敏;陈姝芳;聂心童 | 有效 |
| 企业标准 | 调驱用聚丙烯酰胺类粘弹自调控剂技术规范 | 中国 | Q/SYCQ 8097—2025 | 2025年07月29日 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 郑力军、易萍、吕宝强、唐凡、吴天江、张荣、朱家杰、王燕、安明胜、秦康、章洋阳、景瑞、刘锰钰、梁小红、程辰、刘云龙、王骏、王腾、陈佳俊、张涛、刘保彻、韩永泉、俞治学、刘金龙、任建科、张腾换、武宝强、曹荣荣 | 有效 |
| 企业标准 | 注水井调驱用纳米聚合物微球技术规范 | 中国 | Q/SYCQ 8024—2023 | 2023年07月10日 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 朱家杰、郑力军、吕伟、易萍、何思娴、张荣、马波、安明胜、张复、叶智、曾立祥、刘云龙、薛芳芳、王燕、南宇、张铎、程辰、李鹏、王骏、陈佳俊、张满、杨金峰 | 有效 |

# 六、论文专著目录

| ## 序号 | ## 论文（专著） ## 名称/刊名 | ## 年卷页码 | ## 发表时间 | ## 通讯作者（含共同） | ## 第一作者（含共同） | ## 国内作者 | ## 检索数据库 | ## 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrication and characteristics of self-aggregation nanoparticles used for conformance control treatment | 2020年30卷190-201页 | 2020 | Minglu Shao | Jie He | Jie He; Minglu Shao; Xiangan Yue; Tianqi Yue | SCI | 否 |
| 2 | Regulating Gelation Time and Kinetics Analysis Based on the ARGET ATRP Mechanism | 2020年58卷519-527页 | 2020 | Xiangan Yue | Minglu Shao | Minglu Shao; Xiangan Yue; Tianqi Yue ; Jie He | SCI | 否 |
| 3 | Fabrication and evaluation of hydrophilic cross-linked polystyrene nanoparticles as a potential in-depth conformance control agent for low-permeability reservoirs | 2021年138卷1-14页 | 2021 | Minglu Shao | Jie He | Jie He; Qingmei Chen; Wei Zhao; Fu Chen; Minglu Shao | SCI | 否 |
| 4 | Delayed Gelation Kinetics of In-Suit Polymerized GelBased on the Mechanism of Living/Controlled Radical Polymerization | 2022年7卷1-7页 | 2022 | Lipei Fu | Minglu Shao | Minglu Shao; Feng Gu; Lipei Fu; Xiangan Yue | SCI | 否 |
| 5 | Preparation of SiO2-Fluorinated Acrylate Polymer Nanoemulsions (SCFs) and Their Application as Depressurization and Injection Treatment Agents | 2023年37卷350-359页 | 2023 | Zhongbin Ye; Nanjun Lai | Chunping Wu | Chunping Wu; Zhongbin Ye; Dongyu Qiao; Junqi Wang; Lei Tang; Nanjun Lai | SCI | 否 |

# 七、主要完成人

| 序号 | 姓名 | 技术职称/职务 | 完成单位 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贺杰 | 副教授 | 西南石油大学 | 西南石油大学 |
| 2 | 朱家杰 | 高级工程师 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 3 | 王燕 | 高级工程师 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 4 | 张腾换 | 工程师 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 5 | 陈庆梅 | 高级工程师 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 |
| 6 | 唐雷 | 讲师 | 西南石油大学 | 西南石油大学 |
| 7 | 邵明鲁 | 讲师 | 常州大学 | 常州大学 |
| 8 | 武宝强 | 工程师 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |

# 八、主要完成单位

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 西南石油大学 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 3 | 四川瑞冬科技有限公司 |
| 4 | 常州大学 |